Ленты конвейерные резинотканевые	
№ п.п.	Назн.	Вид	Технические характеристики	Прочность при
разрыве одной
прокладки
Н/мм	Назначение,
условия
эксплуатации	Примечание	
			Норма-
тивно-техни-
ческая докумен-тация	Шир.
мм	Кол-во прок-
ладок	Длина
м 	Вид борта	По основе	По утку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ЗхБКНЛ-65х2-0	Общего назначения	ГОСТ
20-85	300-1400	3-5	80-200	РБ, НБ	55	20	Транспортировка малоабразивных и неабразивных материалов. Температура окружающего воздуха от минус 45 до 60 °С	Ленты с резиновым бортом изготавли- вают шириной не менее 800 мм	
	2хБКНЛ-65х5-2		ГОСТ
20-85	300-1400	3-6	80-200	РБ, НБ	55	20			
	2хБКНЛ-65х3-1		ГОСТ
20-85	300-1400	3-5	80-200		55	20			
	2хТК-200-2х5х2хБ		ГОСТ
20-85	300-1400	3-6	80-200		200	65	Руды черных и цветных металлов: крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, агломерат и другие высокоабразивные и абразивные материалы. Температура окружающего воздуха от минус 45 до 60°С.		
2	2МхТК-200-2х5-2 М	Морозостойкая	ГОСТ 20-85	300-1400	3-5	80-200	РБ, НБ	200	85	Транспортирование руды кусками до 100 мм и других высокообразивных материалов кусками до 150 мм.		
	2 МхТК-200-2х6-2М		ГОСТ 20-85	200-1400	3-6	80-200	РБ, НБ	200	85			
3	2 РЭхБКНЛ-65х3-1	электропроводящая	ТУ 38105667-80	300-1200	3-8	40-200	РБ	53.9	19,6	Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных материалов при температуре окружающего воздуха не ниже минус 25°С и температуре транспортируемого материала не выше 60°С на установках, работающих во взрыво- и пожароопасных производствах в целях отвода зарядов статического электричества.	Поверхностное электрическое сопротивление ленты 1.0*104-1,0-107	
4	2Ш-ТК-200-2х4.5-3.5хГ-1	трудно-воспла-меняю-щаяся	ГОСТ 20-85	200-1400	3-6	80-200	НР, РБ	200	65	Транспортирование руд черных и цветных металлов, доломит, концентрат рудный и другие высокообразивные материалы с температурой до 100°С. Температура окружающего воздуха от минус 25 до 60°С.	для угольных и сланцевых шахт	
5	2Т1-ТК-200-2х6-
2хТ1	Теплостойкая	ГОСТ 20-85	300-1400	3-6	80-200	НР, РБ	200	65	Транспортирование грузов с температурой до 150°С. Температура окружающей среды от минус 10 до 60°С.		
6	2 Т2хТК-200-2х6-2	Повышенной теплостокости	ГОСТ 20-85	300-1400	3-6	80-200	НР, РБ	200	65	Транспортирование средне-и крупнокускового угля и породы подземными конвейерами угольных шахт. Температура окружающей среды от минус 45 до 60°С.		
7	2ПГУ хТК-200-2х4,5-3,5хПГ	пониженной горючести	ТУ 38605202-95	300-1400	3-6	80-200	НР, РБ	200	65	Транспортирование упакованных и неупакованных пищевых продуктов		
8	2 ПЛ-ТК-200-2х4-2ПЛ	Пищевая 	ТУ 2561.238.00149245-98	300-1400	1-4	80-95	НР	200	65	Транспортирование упакованных и неупакованных пищевых продуктов	По требованию потребителей могут быть изготовлены ленты с другим числом прокладок и толщиной обкладки	
9	2ШТС(ТТ)-ТЛА-200-4,5x3.5	трудносгора-
емая	ТУ
2561. 
216,
00149245-96,
ОСТ 153-12.2-001-
97 	300-1400	3-5	не менее 200	РБ	200	65	Транспортирование угля, породы, антрацита кусками размером до 500 мм. Температура окружающего воздуха от минус 25 до 60°С.		
10	2ШТС(ТГ) ПВР-
1000-1 П/В-
1200-3-2	трудно-сгора-
емая	ТУ 
256 1-
246-00149245-
98	800-1400	 	до 200	РБ	1000, 1250	 	Транспортирование угля, породы, антрацита кусками размером до 500 мм. Температура окружающего воздуха от минус 25 до 60°С.